ВИК
Единый специальный экзамен
Всего вопросов - 53

Вопрос № 1
Устанавливает ли РД 03-606-03 порядок проведения ВИК основного металла и сварных соединений (наплавок) при ремонте технических устройств и сооружений?
1.	устанавливает;
2.	устанавливает, но только для объектов котлонадзора;
3.	 устанавливает, но только для подъёмных сооружений;
4.	не устанавливает, должен проводиться в соответствии с требованиями специально разработанной документации.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 2
По какому документу согласно РД 03-606-03 должен выполняться ВИК на стадии входного контроля и кто его разрабатывает?
1.	в соответствии с Программой (планом, инструкцией) входного контроля, которая разрабатывается организацией, выполняющей входной контроль;
2.	по техническим условиям завода- поставщика;
3.	в соответствии с требованиями стандартов и отраслевых документов;
4.	в соответствии с Программой (планом, инструкцией) входного контроля, которая разрабатывается заводом-поставщиком.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 3
Согласно РД 03-606-03 при входном контроле выявляют:

1.	деформации;
2.	поверхностные несплошности (трещины, расслоения, раковины )
3.	несоответствия геометрических размеров;
4.   1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 4
Устанавливает ли РД 03-606-03 порядок проведения ВИК муфтовой сварки трубопроводов ?
1.	устанавливает;
2.	устанавливает, но только для объектов котлонадзора;
3.	устанавливает выборочно;
4.	не устанавливает, должен проводиться в соответствии с требованиями специально разработанной документации
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 5
ВИК выполняется до или после контроля материалов и сварных соединений (наплавок) другими методами неразрушающего контроля ?

1.	после;
2.	после, если первым проводится вихретоковый контроль;
3.	до;
4.	в зависимости от загрузки участков неразрушающего контроля.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 6
Согласно РД 03-606-03 ВИК процесса сварки:
1.	не проводится;
2.	проводится;
3.	проводится только при сварке крупногабаритных емкостей;
4.	проводится только по указанию Главного сварщика.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 7
ВИК при изготовлении  деталей единиц, подготовки их к сборке и сварке выполняется с целью:
1.	подтверждения соответствия качества их изготовления требованиям НТД;
2.	подтверждения соответствия качества их подготовки требованиям НТД ;
3.	1+2;
4.	выявления дефектов.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 8
ВИК материалов и сварных соединений в процессе эксплуатации технических устройств и сооружений проводится в соответствии с : 

1.	требованиями отраслевых стандартов;
2.	документацией завода- изготовителя или строительной организации;
3.	техническим решением эксплуатирующей организации;
4.	требованиями руководящих документов (методических указаний) по оценке (экспертизе) конкретных технических устройств и сооружений.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 9
Зачистка поверхностей контролируемых ВИК проводится с целью:

1.	придания ей металлического блеска;
2.	ускорения процесса контроля;
3.	выделения зоны контроля;
4.	удаления загрязнений, ржавчины, брызг, препятствующих проведению контроля.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 10
Устанавливает ли РД 03-606-03 порядок проведения ВИК полимерных материалов?
1.	устанавливает;
2.	устанавливает, но только для объектов газоснабжения;
3.	 устанавливает, но только для сосудов, работающих под давлением;
     4.  не устанавливает, ВИК должен проводиться в соответствии с требованиями специально разработанной документации
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 11
С какой целью проводится ВИК качества исправления дефектных участков в материалах, сварных соединениях и наплавках ?
1.	подтверждения полноты выборки дефектов;
2.	проверки соответствия формы и размеров выборки дефектного участка требованиям НТД;
3.	проверки качества заварки выборки (если она подлежит заварке) требованиям НТД;
4.	1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 12
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны при ВИК сварных стыковых соединений, выполненных дуговой сваркой, при номинальной толщине свариваемых кромок до 5 мм включительно, должна быть, мм?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.	не менее номинальной толщины стенки детали;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
4.	не менее 50 мм с каждой стороны сварного соединения.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 13
Согласно РД 03-606-03 ВИК готовых сварных соединений и наплавок:

1.	не проводится;
2.	проводится;
3.	проводится только при сварке ответственных изделий;
4.	только по указанию Главного сварщика.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 14
При ВИК материала и сварных соединений (наплавок) при изготовлении (строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции) технических устройств и сооружений используют лупы с кратным увеличением: 

1.	до 20;
2.	2- 7;
3.	2- 10;
4.	подбираются специалистом под своё зрение.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 15
Устанавливает ли РД 03-606-03 порядок проведения ВИК материала и сварных соединений при техническом диагностировании (освидетельствовании) технических устройств и сооружений?
1.	не устанавливает, должен проводиться в соответствии с требованиями специально разработанной документации ;
2.	устанавливает, но только для объектов котлонадзора;
3.	 устанавливает, но только для композитных материалов;
4.	устанавливает.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 16
По какому документу согласно РД 03-606-03 должен выполняться ВИК при техническом диагностировании (освидетельствовании)  ?

1.	в соответствии с Программой неразрушающего контроля;
2.	по техническим условиям завода- поставщика;
3.	в соответствии с требованиями стандартов и отраслевых документов;
4.	по картам ВИК, которые разрабатываются в составе Программы технического диагностирования (освидетельствования).
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 17
ВИК технических устройств и сооружений в процессе эксплуатации выполняется с целью:
1.	выявления изменения их формы (деформаций);
2.	выявления поверхностных несплошностей, образовавшихся в процессе эксплуатации (трещин, коррозионных повреждений) ;
3.	1+2;
4.	продления сроков эксплуатации.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 18
Согласно РД 03-606-03 величина  зоны зачистки при ВИК деталей и сварных швов, выполненных дуговой сваркой, должна составлять от края кромки, мм: ?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.   не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва ;
3.   не менее 50 мм с каждой стороны                                   
     4.   не менее 20 мм с наружной стороны и не менее 10 мм с внутренней стороны от кромки.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 19
Устанавливает ли РД 03-606-03 порядок проведения ВИК материала и сварных соединений при ремонте технических устройств и сооружений?
1.	не устанавливает, ВИК должен проводиться в соответствии с требованиями специально разработанной документации ;
2.   устанавливает;
3.   устанавливает, но только для композитных материалов;
4.   устанавливает, но только для объектов металлургической промышленности.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 20
Когда производится ВИК деталей, подготовленных под сварку?

1.	после их сборки;
2.	для крупногабаритных деталей-  после их сборки;
3.	для трубчатых узлов- после их сборки;
4.	до их сборки.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 21
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны при ВИК сварных стыковых соединений, выполненных дуговой сваркой, при номинальной толщине свариваемых кромок свыше 5 мм до 20 мм включительно должна быть, мм?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.	не менее 50 мм от кромок разделки детали с наружной стороны;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
4.	не менее номинальной толщины стенки детали.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 22
По какому документу согласно РД 03-606-03 должен выполняться ВИК при изготовлении технических устройств и сооружений?

1.	в соответствии с Программой неразрушающего контроля, которая разрабатывается организацией, выполняющей входной контроль;
2.	в соответствии с требованиями Технологической карты контроля и (или) Карт (схем) операционного контроля;
3.	в соответствии с требованиями стандартов и отраслевых документов;
4.	в соответствии с Системой менеджмента качества.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 23
ВИК выполненных сварных соединений проводится с целью выявления:

1.	деформаций и поверхностных дефектов;
2.	дефектов формы швов и отклонений геометрических размеров ;
3.	1+2;
4.	внутренних дефектов.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 24
При ВИК для оценки состояния технических устройств и сооружений в процессе их эксплуатации используют лупы с кратным увеличением: 
1.	 2-7;
2.	4- 10;
3.	до 20;
4.	подбираются специалистом в зависимости от состояния контролируемой поверхности.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 25
ВИК при сборке  свариваемых элементов проводят с целью выявления и проверки обеспечения допустимых размеров: 

1.	зазоров и смещений кромок;
2.	 формы и размеров кромок;
3.	геометрического положения осей и поверхностей;
4.	1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 26
Когда производится ВИК материалов и  сварных соединений, подлежащих термической обработке?

1.	до термической обработки;
2.	 после термической обработки;
3.	определяется склонностью стали к трещинообразованию;
4.	до и после термической обработки.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 27
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны при ВИК сварных стыковых соединений, выполненных дуговой сваркой, при номинальной толщине свариваемых кромок свыше  20 мм  должна быть, мм?

1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.	не менее 50 мм от кромок разделки детали с наружной стороны;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
4.	не менее номинальной толщины стенки детали.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 28
Кто  разрабатывает Технологические карты и карты операционного контроля ВИК при изготовлении технических устройств и сооружений?
1.	организация, выполняющая  контроль;
2.	специализированная организация, выполняющая проектно-технологическую подготовку производства работ по контролю;
3.	1+2;
4.	организация-поставщик материала и заготовок. 
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 29
Согласно РД 03-606-03  при ВИК кромок деталей угловых сварных соединений труб  зачистке подлежат: 
1.	поверхность вокруг отверстия в основной трубе на расстоянии  15-20 мм;
2.    поверхность отверстия под ввариваемую деталь- на всю глубину ;
3.   поверхность привариваемого штуцера- на расстоянии не менее 20 мм от кромки разделки                                    
     4.   1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 30
Могут ли быть дефекты, выявленные ВИК, быть устранены после завершения контроля другими видами НК?
     1. могут;
     2. не могут;
     3. могут при условии проведения радиографического или вихретокового контроля;
     4. могут, по согласованию с Главным сварщиком.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 31
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны при ВИК  стыковых и угловых    соединений, выполненных газовой сваркой,  должна быть, мм?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.	не менее 50 мм от кромок разделки детали с наружной стороны;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва независимо от номинальной толщины стенки сваренных деталей;
4.	не менее номинальной толщины стенки детали.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 32
Когда производится ВИК деталей, конструкций и узлов, подлежащих полной термической обработке (нормализация или закалка с последующим отпуском)?
1.	до термической обработки;
2.	 после термической обработки;
3.	определяется склонностью металла к трещинообразованию;
4.	до и после термической обработки.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 33
При ВИК в полевых (монтажных) условиях и  для оценки состояния технических устройств и сооружений в процессе их эксплуатации необходимо использовать лампы местного освещения напряжением, В: 

1.	12;
2.	40;
3.	220;
     4.   36.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 34
Входит ли подготовка поверхности к проведению ВИК в обязанности специалиста?
      
      1.  входит;
      2.  входит, с привлечением подсобного обслуживающего персонала;
      3. входит, с оплатой по отдельному договору;
      4. не входит.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 35
Когда производится ВИК материалов и сварных швов, подлежащих механической обработке, в том числе с удалением валика усиления шва,  или деформированию?

1.	до указанных операций;
2.	 после указанных операций;
3.	определяется склонностью металла к трещинообразованию;
4.	до и после указанных операций.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 36
Чувствительность визуального  контроля  составляет, мм:

1.	0,01;
2.	0,1.
3.	0,5;
4.	зависит от квалификации специалиста.
Правильный ответ -  2
------------------------------------------------------------

Вопрос № 37
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны для ВИК  при ремонте дефектных участков в сварных соединениях  должна быть, мм?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва;
2.	не менее 50 мм от кромок разделки детали с наружной стороны;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва независимо от номинальной толщины стенки сваренных деталей;
4.	не менее номинальной толщины стенки детали.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 38
Освещённость контролируемых поверхностей при ВИК должна быть:
1.	достаточной для надёжного выявления дефектов;
2.	не менее 500 Лк;
3.	в соответствии с данными «Справочника по неразрушающему контролю»; 
4.	1+2.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 39
Что рекомендует РД 03-606-03 в части освещённости участков ВИК, особенно стационарных?  
1.	располагать участки в наиболее освещённых местах цеха, имеющих естественное освещение; 
2.	использовать комбинированное освещение;
3.	освещённость контролируемых поверхностей должна быть не менее 500 Лк; 
4.	1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 40
Для проверки аппаратуры ВИК непосредственно перед проведением контроля могут быть использованы:
1.	стандартные образцы;
2.	образцы, специально изготовленные потребителем аппаратуры, с внесением определённого вида дефектов;
3.	1+2;
4.	соответствующие устройства типа диафрагм и бленд.
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 41
Кто проводит согласно РД 03-606-03 подготовку поверхности контролируемого объекта к проведению ВИК при изготовлении технических устройств и сооружений ?
      1.  организация, которой принадлежит контролируемый объект;
      2.  подсобный обслуживающий персонал сторонней организации;
      3.  подразделения организации, выполняющей работы по ВИК;
 4.  организация, эксплуатирующая контролируемый объект. 
Правильный ответ -  3
------------------------------------------------------------

Вопрос № 42
Согласно РД 03-606-03 подлежащая контролю поверхность должна рассматриваться с расстояния до, мм:

1.	600;
2.	100;
3.	1000;
4.	250.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 43
Чем устанавливаются сроки проведения поверок измерительных приборов и инструмента?
1.	нормативной технической документацией на соответствующие приборы и инструменты; 
2.	графиком поверок измерительных приборов и инструментов;
3.	РД 03-606-03;
4.	договором с изготовителем.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 44
Согласно РД 03-606-03 величина контролируемой зоны для ВИК  угловых, тавровых, торцевых и нахлёсточных сварных соединений, выполненных дуговой сваркой,  должна быть, мм?
1.	не менее 5 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва независимо от номинальной толщины сваренных деталей;
2.	не менее 50 мм от кромок разделки детали с наружной стороны;
3.	не менее 20 мм по обе стороны от шва плюс поверхность металл шва независимо от номинальной толщины стенки сваренных деталей;
4.	не менее номинальной толщины стенки детали.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 45
Согласно РД 03-606-06 для определения шероховатости и волнистости контролируемой поверхности следует применять:

1.	 профилографы-профилометры;
2.	 аттестованные образцы шероховатости (сравнения);
3.	 дактилоконтроль (сканирование пальцами);
4.	1+2.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 46
Красить стены, потолок и рабочие столы помещений участка ВИК в светлые тона рекомендуется РД 03-606-03 для:

1.	 повышения контрастной чувствительности глаза;
2.	увеличения контрастности контролируемых поверхностей деталей;
3.	снижения общего утомления специалиста, проводящего контроль;
4.	1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 47
Должны ли согласно РД 03-606-03 быть устранены дефекты, выявленные ВИК, до выполнения последующей технологической операции или до приёмки объекта?
1.	должны;
2.	не должны, если дефекты не препятствуют выполнению следующей технологической операции;
3.	не должны, если это потребует дополнительных затрат;
4.	2+3.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 48
Согласно РД 03-606-03 подлежащая контролю поверхность должна рассматриваться под углом, град.:
1.	более 30;
2.	менее 30;
3.	более 15;
4.    менее 25
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 49
Согласно РД 03-606-03 шероховатость зачищенных под ВИК поверхностей деталей, сварных соединений а также поверхность разделки кромок деталей, подготовленных под сварку, должна быть не более:
1.	Ra 12,5 (Rz 80);
2.	Ra 3,2 (Rz 20);
3.	Ra 10 (Rz 63);
4.	Ra 6,3 (Rz 40).
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 50
ВИК при техническом диагностировании (освидетельствовании) оборудования, работающего под давлением, следует проводить после:
1.	прекращения работы указанного оборудования и сброса давления;
2.	охлаждения и дренажа;
3.	отключения от другого оборудования;
4.	1+2+3.
Правильный ответ -  4
------------------------------------------------------------

Вопрос № 51
Нормы освещённости поверхности объекта при визуальном контроле в зависимости от контраста дефекта с фоном и его размером определены в:
1.	ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»;
2.	РД 03-606-03;
3.	ГОСТ 24521-80 «Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения»;
4.	ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные Методы контроля качества».
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 52
Кто проводит согласно РД 03-606-03 подготовку поверхности контролируемого объекта к проведению ВИК в процессе эксплуатации технических устройств и сооружений ?
      1.  организация, которой принадлежит контролируемый объект;
      2.  подсобный обслуживающий персонал сторонней организации;
      3.  подразделения организации, выполняющей работы по ВИК;
      4.  организация, возводившая контролируемый объект.
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------

Вопрос № 53
Конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполненных ручной дуговой сваркой, определены в: 
1.	ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
2.	ГОСТ 16037-80 « Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
3.	ГОСТ 14771-89 « Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
4.	ГОСТ 8713-90 « Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».
Правильный ответ -  1
------------------------------------------------------------