Курсовая работа
по дисциплине: «Материаловедение и технология материалов»
На тему: 
«Методы упрочнения стаканов цилиндров двигателей внутреннего сгорания»

Одесса 2010

Оглавление

1.1 Введение 
1.2 Сталь №1 
1.3 Химический состав в % 
1.4 Режим термообработки
1.5 Выбор температуры нагрева и охлаждающей среды, вид отпуска 
1.6 Изменение в структуре при нагреве и охлаждении
1.7 Сталь при работе в условиях до 600 °C
1.8 Свойства стали
1.9 Методы изучения механических свойств
1.10 Вывод
1.11 Список литературы

1.1 Вступление

Назначение гильз, требования к гильзам цилиндров.
Стенки цилиндра двигателя образуют совместно с поршнем, кольцами и поверхностью камеры сгорания пространство переменного объема, в котором совершаются все рабочие процессы двигателя внутреннего сгорания. Стенка цилиндра должна быть тщательно обработана и образовывает с поршневыми кольцами пару скольжения. 
Цилиндры и гильзы цилиндров нагружаются силами давления газов, боковой нагрузкой от поршня и температурной нагрузкой. Переменная по величине и направлению боковая нагрузка вызывает изгиб и вибрацию цилиндра и ослабляет его крепление к картеру. Стенки цилиндра под действием возникающих при движении поршня сил трения подвергаются, кроме того, износу. 
Гильзы цилиндров должны быть прочными, жесткими, износостойкими, обеспечивать, возможно, меньшие потери на трение поршня о поверхность цилиндра. Внешняя и внутренняя поверхность гильз должна обладать антикоррозионной устойчивостью. Конструкция гильз должна также обеспечивать надежность уплотнений в местах стыков гильз с головкой и блоком цилиндров. 
Гильзы цилиндров могут, являются как самостоятельной конструкционной единицей двигателя («мокрые» и гильзы двигателей воздушного охлаждения), так и являться элементом ремонтной технологии, предусмотренной заводом изготовителем (например: «сухие» гильзы для двигателей, где цилиндры выполнены заодно с блок-картером).
В автомобильных и тракторных двигателях наибольшее распространение получили чугунные гильзы.
По конструкции гильзы цилиндра современных автомобильных и тракторных двигателей можно разделить на три основные группы: 
1. «Мокрые» гильзы цилиндров. 
2. «Сухие» гильзы цилиндров. 
3. Гильзы для двигателей с воздушным охлаждением.

«Мокрые» гильзы. Конструкцией двигателя с водяным охлаждением предусмотрена полость в картере двигателя, так называемая «рубашка охлаждения». Гильза, соприкасающаяся свой поверхностью с охлаждающей жидкостью находящейся в «рубашке охлаждения» называется «Мокрой». «Мокрые» гильзы цилиндров обеспечивают лучший отвод тепла, но картер двигателя с такими гильзами обладает меньшей жесткостью. Большое распространение эти гильзы получили на грузовых и тракторных двигателях в силу своей высокой ремонтопригодности.
Как правило, выпускаемые производителями «мокрые» гильзы не требуют перед установкой, какой либо доработки. Изношенные «мокрые» гильзы в большинстве случаев не ремонтируют, а заменяют новыми без снятия двигателя с шасси. Для предотвращения прорыва газов в охлаждающую жидкость и просачивания этой жидкости в цилиндр и картер двигателя «мокрые» гильзы комплектуются уплотнительными прокладками. Внутренняя поверхность гильз тщательно обрабатывается (хонингуется)для того что бы обеспечить наличие требуемой масляной пленки для смазки поршневых колец. Двигатели с «мокрыми» гильзами устанавливаются почти на все современные коммерческие автомобили.
«Сухие» гильзы. Гильзы, не имеющие соприкосновения с охлаждающей жидкостью, называются «сухими» гильзами. Конструкцией некоторых двигателей предусмотрена заливка при изготовлении в блок картер гильз изготовленных из износостойкого материала, создавая тем самым оптимальные условия для работы цилиндропоршневой группы. Например, некоторые модели двигатели HONDA, Lend Rover,Volkswagen , AUDI,VOLVO и многих других производителей имеют алюминиевый блок цилиндров (для уменьшения веса силового агрегата) и залитые в него «сухие» гильзы (для увеличения ресурса и повышения ремонтопригодности).
Но самое широкое распространение «сухие» гильзы получили в сфере капитального ремонта двигателя.
 Не «загильзованный» блок цилиндров современного двигателя имеет несколько, предусмотренных технологией, расточек с последующей установкой в него ремонтных поршней. Установка «сухих» гильз позволяет не менять блок двигателя даже после износа цилиндра расточенного в последний ремонтный размер.
Производители гильз выпускают так называемые, заготовки гильз, то есть гильзы имеющие запас по длине и внешнему диаметру, которые после токарной обработки запрессовываются с натягом в блок цилиндров. Такие гильзы как правило не имеют обработки внутренней поверхности. Они растачиваются и хонингуются только после установки гильзы в блок цилиндров. 
Поверхность блока цилиндров под установку тоже повергается тщательной обработке: расточке и в некоторых случаях хонингованию. Гильза с упором устанавливается в блок под давлением, с натягом (в среднем 0,03-0,04 мм), для гильз, не имеющих упора натяг больше. Наружная поверхность «сухих» ремонтных гильз, как правило, подвергается шлифовке, для увеличения плотности прилегания к блоку цилиндров.
Гильзы могут фиксироваться при установке верхним буртом, нижним буртом или вообще могут устанавливаться без упора.
Некоторые японские производители, например ISUZU, изготавливают двигатели с тонкостенными стальными гильзами, имеющими покрытие из пористого хрома железом. 
Такие гильзы не подвергаются механической обработке и устанавливаются в блок цилиндров без натяга, с небольшим усилием и удерживаются в блоке за счет прижатия широкого бурта гильзы головкой блока. 
Блок картер с сухими гильзами имеет повышенную жесткость по сравнению с блоком, с установленными «мокрыми» гильзами.
Гильзы цилиндров для двигателей с воздушным охлаждением. В двигателях воздушного охлаждения конструкция оребрения и необходимость создания охлаждающих воздушных потоков не позволяют применять блок-картерный тип отливки. В этих двигателях применяют отдельно отлитые цилиндры с воздушными ребрами, расположенными чаще всего перпендикулярно оси цилиндра. 
Эти гильзы цилиндра крепятся к верхней части картера короткими шпильками через опорный фланец (несущие цилиндры) или при помощи анкерных (несущих) шпилек. 
Гильзы цилиндров двигателей воздушного охлаждения изготавливают как из одного (монометаллические), так и из двух (биметаллические) металлов.  
Монометаллические цилиндры делают из чугуна, реже из стали или легких сплавов. Из биметаллических цилиндров получили распространение чугунные или стальные цилиндры с залитыми (или навитыми) алюминиевыми ребрами. 
Широкое распространение двигатели с воздушным охлаждением получили среди производителей тяжелой строительной техники. Ярким примером является всемирно известный производитель индустриальных двигателей немецкая фирма DEUTZ.

1.2 Сравнение сталей

	Характеристика материала 20Х.
	Общие сведения
Заменитель	
стали: 15Х, 20ХН, 12ХН2, 18ХГТ.	
Вид поставки	
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7414-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 1577-81, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70, ГОСТ 1131-71. Трубы ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 13663-68. 	
Назначение	
втулки, шестерни, обоймы, гильзы, диски, плунжеры, рычаги и другие цементируемые детали, к которым предъявляется требование высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины, детали, работающие в условиях износа при трении. 	

	Химический состав
Химический элемент	%	
Кремний (Si)	0.17-0.37	
Медь (Cu), не более	0.30	
Марганец (Mn)	0.50-0.80	
Никель (Ni), не более	0.30	
Фосфор (P), не более	0.035	
Хром (Cr)	0.70-1.00	
Сера (S), не более	0.035	

	Механические свойства

Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C	0,2, МПа	B, МПа	5, %	, %	
Образец диаметром 6 мм, длиной 30 мм кованый и нормализованный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с.	
700	120	150	48	89											
800	63	93	56	74											
900	51	84	64	88											
1000	33	51	78	97											
1100	21	33	98	100											
1200	14	25													

Механические свойства проката
Термообработка, состояние поставки	Сечение, мм	0,2, МПа	B, МПа	5, %	, %	KCU, Дж/м2	HB	HRCэ	
Пруток. Закалка 880 °С, вода или масло; закалка 770-820 °С, вода или масло; отпуск 180 °С, воздух или масло 	15 	640 	780 	11 	40 	59 	 	 	
Сталь нагартованная калиброванная со специальной отделкой без термообработки 	 	 	590 	5 	45 	 	207 	 	
Пруток. Цементация 920-950 °С, воздух; закалка 800 °С, масло; отпуск 190 °С, воздух. 	60 	390 	640 	13 	40 	49 	250 	55-63 	

Механические свойства поковок
Термообработка, состояние поставки	Сечение, мм	0,2, МПа	B, МПа	5, %	, %	KCU, Дж/м2	HB	
Нормализация	
КП 195 	<100 	195 	390 	26 	55 	59 	111-156 	
КП 195 	100-300 	195 	390 	23 	50 	54 	111-156 	
КП 195 	300-500 	195 	390 	20 	45 	49 	111-156 	
КП 215 	<100 	215 	430 	24 	53 	54 	123-167 	
КП 215 	100-300 	215 	430 	20 	48 	49 	123-167 	
КП 245 	<100 	245 	470 	22 	48 	49 	143-179 	
Закалка. Отпуск.	
КП 245 	100-300 	245 	470 	19 	42 	39 	143-179 	
КП 275 	<100 	275 	530 	20 	40 	44 	156-197 	
КП 275 	100-300 	275 	530 	17 	38 	34 	156-197 	
КП 315 	100-300 	315 	570 	14 	35 	34 	167-207 	
КП 345 	100-300 	345 	590 	17 	40 	54 	174-217 	

Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С	0,2, МПа	B, МПа	5, %	, %	KCU, Дж/м2	
Пруток диаметром 25 мм. Закалка 900 °С, масло.	
200 	650 	880 	18 	58 	118 										
300 	690 	880 	16 	65 	147 										
400 	690 	850 	18 	70 	176 										
500 	670 	780 	20 	71 	196 										
600 	610 	730 	20 	70 	225 										

	Технологические свойства
Температура ковки	
Начала 1260, конца 760. Заготовки сечением до 200 мм охлаждаются на воздухе, 201-700 мм подвергаются низкотемпературному отжигу. 	
Свариваемость	
сваривается без ограничений (кроме химико-термически обработанных деталей). Способы сварки: РДС, КТС без ограничений.	
Обрабатываемость резанием	
В горячекатаном состоянии при НВ 131 и B = 460 МПа K тв.спл. = 1.7, K б.ст. = 1.3 [81].	
Склонность к отпускной способности	
не склонна	
Флокеночувствительность	
малочувствительна	
	
	Температура критических точек
Критическая точка	°С	
Ac1	750	
Ac3	825	
Ar3	755	
Ar1	665	
Mn	390	

	Ударная вязкость Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка	+20	-20	-40	-60	
Пруток диаметром 115 мм. Закалка. Отпуск.	280-286	280-289	277-287	261-274	

Предел выносливости
-1, МПа	n	B, МПа	0,2, МПа	Термообработка, состояние стали	
 235	 1Е+7	 450-590	 295-395	Нормализация. НВ 143-179 	
 295	 1Е+7	 690	 490	Закалка. Высокий отпуск. НВ 217-235 	
 412	 1Е+7	 930	 790	Цементация. Закалка. Низкий отпуск. HRCэ 57-63 	

	Прокаливаемость
Закалка 860 С. Твердость для полос прокаливаемости HRCэ.

Расстояние от торца, мм / HRC э	
 1.5	 3	 4.5	 6	 7.5	 9	 10.5	 12	 13.5	 18			
 38,5-49	 34-46,5	 29-44	 24,5-40	 22-35,5	 32,5	 30	 28,5	 27	 24,5			
Кол-во мартенсита, %	Крит.диам. в воде, мм	Крит.диам. в масле, мм	Крит. твердость, HRCэ	
50 	26-48 	8-24 	32-36 	
90 	12-28 	3-9 	38-42 	

	Физические свойства
Температура испытания, °С	20 	100 	200 	300 	400 	500 	600 	700 	800 	900 	
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа	216 	213 	198 	193 	181 	171 	165 	143 	133 	 	
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа	84 	83 	76 	74 	71 	67 	62 	55 	50 	 	
Плотность, pn, кг/см3	7830 	7810 	7780 	 	7710 	 	7640 	 	 	 	
Коэффициент теплопроводности Вт/(м 	42 	42 	41 	40 	38 	36 	33 	32 	31 	 	
Температура испытания, °С	20- 100 	20- 200 	20- 300 	20- 400 	20- 500 	20- 600 	20- 700 	20- 800 	20- 900 	20- 1000 	
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)	10.5 	11.6 	12.4 	13.1 	13.6 	14.0 	 	 	 	 	
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С))	496 	508 	525 	537 	567 	588 	626 	706 	 	 	

Обоснование выбора стали

Сталь для изготовления деталей соединительных муфт турбины, обеспачувающая σв =900 МПа

Сталь	Назанчение	
34ХН3М	Валы, роторы и диски паровых турбин и компрессорных машин, валы экскаваторов, валы-шестерни, муфты и полумуфты, зубчатые колеса, оси, болты ,силовые шпильки и другие особо ответственные тяжелонагруженные детали, работающие при температуре до 500°C	

Данная сталь является конструкционная легированная сталь

1.3 Химсостав стали

Химический состав в % материала 34ХН3М
Сталь	C	Ni	Si	Mg	Cr	Mo 	
34ХН3М	0.3 - 0.4	2.75 - 3.25	0.17 - 0.37	0.5 - 0.8	0.7 - 1.1	0.25 - 0.4	

1.4 Термообработка и механические свойства сталей

Сталь	Температура, °C	σт
	σв
	δ
	ψ
	ан в Дж/ см^2	НВ после отжига (не более)	
	Закалка в масле отпуск высокий	Отпуска с охлаждение в печи или масле	МПа	В %			
			Не менее		
34ХН3М	850-870	550-650	750	900	-	-	-	277-321	

Температура критических точек материала 34ХН3М

Механические свойства при Т=20oС материала 34ХН3М

Физические свойства материала 34ХН3М

1.5 Выбор температуры нагрева и охлаждающей среды ,вида отпуска

Закалка - термическая обработка - заключается в нагреве стали до температуры выше критической (для доэвтектоидной и  - для заэвтектоидной сталей) или температуры растворения избыточных фаз, в выдержке и последующем охлаждении со скоростью, превышающей критическую. Закалка не является окончательной операцией термической обработки. Чтобы уменьшить хрупкость и напряжение, вызванные закалкой, и получить требуемые механические свойства ,сталь после закалки обязательно подвергают отпуску. Конструкционную сталь в основном подвергают закалке и отпуску для повышения прочности, твердости, получения достаточно высокой пластичности и вязкости, а для ряда деталей также высокой износостойкости 
Выбор температуры закалки. Доэвтектоидные стали нагреваются до температуры на 30-50°C выше точки В этом случае сталь с исходной структурой перлит +феррит при нагреве приобретает аустенитную структуру, которая при последующем охлаждении со скоростью выше критической превращается в мартенсит. Закалку от температуры, соответствующей межкритическому интервалу (-) ,применяют только для листовой низколегированной низкоуглеродистой стали для получения структуры феррита с небольшими участками мартенсита (20-30%), обеспечивающей хорошие механические свойства и штампуемость. Во всех других случаях закалка доэвтектоидных сталей из межкритического интервала температур не применяется, так как механические свойства оказываются ниже, чем после закалки от температур выше точки 
Охлаждающие среды для закалки. Охлаждение при закалке должно обеспечивать, получение структуры мартенсита в пределах заданного сече6ния изделия (определенную закаливаемость) и не должно вызывать закалочных дефектов: трещин, деформаций, коробления и высоких растягивающих остаточных напряжений в поверхностных слоях. Наиболее желательна высокая скорость охлаждения (выше критической скорости закалки) в интервале температур - для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращений замедленное охлаждение в интервале температур - .
Чаще для закалки используют кипящие жидкости – воду, водные растворы щелочей и солей, масла. При закалке в этих средах различают три периода:
1) пленочное кипение, когда на поверхности стали образуется «паровая рубашка»; в этот период происходит небыстрый отвод теплоты, т.е. скорость охлаждения невелика; 
2) пузырьковое кипение, наступающая при полном разрушении паровой пленки, наблюдаемое при охлаждении поверхности до температуры ниже критической; быстрый отвод теплоты; 
3) конвективный теплообмен, который отвечает температурам ниже температуры кипения охлаждающей жидкости; теплоотвод в этот период происходит с наименьшей скоростью.
В данном случае мы используем масло. Для легированных сталей, обладающих более высокой устойчивостью переохлаждения аустенита при закалке, применяют минеральное масло (чаще нефтяное).
Масло как закалочная среда имеет следующие преимущества:
Небольшую скорость охлаждения в мартенситном интервале температур, что уменьшает возникновение закалочных дефектов, и постоянство закаливающей способности в широком интервале температур среды (20- 150 °C) К недостаткам следует отнести повышенную воспламеняемость (температура вспышки 165 - 300 °C), недостаточную стабильность и низкую охлаждающую способность в области температур перлитного превращения, а также повышенную стоимость.
Температура масла при закалке поддерживают в пределах 60 - 90 °C , когда его вязкость оказывается минимальной.
Для закалки применяют водные растворы полимеров (ПК2, ПАА, УЗСП-1), снижающие скорость охлаждения в мартенситном интервале температур. Однако нужно учитывать, что растворимость полимеров в воде меняется с изменением температуры, что влечет за собой изменение охлаждающей способности.
Все ширине начинают применять охлаждения под давлением в среде азота, аргона и водорода.
Отпуск: Отпуск заключается в нагреве закаленной стали до температур ниже , выдержке при заданной температуре и последующем охлаждении с определенной скоростью. Отпуск является окончательной операцией термической обработки, в результате которой сталь получает требуемые механические свойства. Кроме того отпуск полностью или частично устраняет внутренние напряжения возникающие при закалке. Эти напряжения снимаются тем плотнее, чем выше температура отпуска. Так , например, осевые напряжения в цилиндрическом образце из стали, содержащей 0,3 % С, в результате отпуска при 550 °C уменьшаются с 600 80 МПа. Так же сильно уменьшаются тангенциальные и радиальные напряжения.
Наиболее интенсивно напряжения снижаются в результате выдержки при 550°C в течении 15 – 30 мин. После выдержки в течении 1,5 часа напряжения снижаются до минимального значения, которое может быть достигнуто отпуском при данной температуре.
Основное влияние на свойства стали оказывают температура отпуска. Различают три вида отпуска:
1)Низкотемпературный (низкий) отпуск проводят при нагреве, до 250 °C, закаленная сталь (0,6-1,3 %С) после низкого отпуска сохраняет твердость 58 – 63 HRC, а следовательно высокую износостойкость. 
2)Среднетемпературный (средний) отпуск выполняется при 350 – 500 °C и применяют главным образом для пружин и рессор, а также для штампов. Структура стали после среднего отпуска – троостит отпуска или троостомартенсит; твердость стали 40 – 50 HRC.
3)Высокотемпературный (высокий ) отпуск проводится при 500 – 680 °C. Структура стали после высокого отпуска – сорбит отпуска. Высокий отпуск создает наилучшее соотношение прочности и вязкости стали.
Закалка с высоким отпуском ( по сравнению с нормализацией или отжигом) повышает временное сопротивление, предел текучести, относительно сужение и особенно ударную вязкость. Термическую обработку, состоящую из закалки и высокого отпуска, называют улучшением.
 Улучшению подвергают среднеуглеродистые (0,3 - 0,5 % С) конструкционные стали, к которым предъявляются высокие требования по пределу выносливости и ударной вязкости. Улучшение значительно повышают конструктивную прочность стали, уменьшая чувствительность к концентраторам напряжений, увеличивая работу развития трещин и снижая температуру порога хладноломкости. Трещиностойкость  после улучшения – 250 – 350 МПа*м.
 Отпуск при 550 – 600 °C в течении 1- 2 часа почти полностью снимает остаточные напряжения, возникшие при закалке. Длительность высокого отпуска составляет 1- 6 часов в зависимости от габарита изделия.

1.7 Сталь для работы до 600 °C

Сталь	Назанчение	
34ХН3М	Валы, роторы и диски паровых турбин , зубчатые колеса, оси, болты ,силовые шпильки и другие особо ответственные тяжелонагруженные детали, работающие при температуре до 580°C	

Данная сталь является жаропрочной высоколегированной

Химический состав в % материала 15Х12ВНМФ

Температура критических точек материала 15Х12ВНМФ.

Механические свойства при Т=20oС материала 15Х12ВНМФ

Физические свойства материала 15Х12ВНМФ

Технологические свойства материала 15Х12ВНМФ .

1.8 Свойства стали для работы до 600 °C

В первую очередь сталь должна обладать жаростойкостью и длительной прочностью.
Жаропрочность-способность материала противостоять механическим нагрузках при высоких температурах. Многие жаропрочные стали должны обладать одновременно и достаточной жаростойкостью.
ГОСТ 5632-72 предусмотрено 39 марок жаропрочных сталей и 24 марки жаростойких сплавов.
Жаропрочность зависит от температуры рекристаллизации металла, предела его упругости, сопротивления материала пластическим деформациям при высоких температурах, размеры зерна, размера зерна, наличия в сплаве примесей, цикличности нагревов, предварительной пластической деформации, легирование сталей и сплавов в сочетании с термообработкой и температуры плавления. Чем выше температура плавления метала, тем выше его температура рекристаллизации.
Под жаростойкими сталями и сплавами понимают стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре выше 550 °C , работающие в ненагруженном или полунагруженом состоянии.
Жаростойкость характеризует сопротивление окисления при высоких температурах. Для повышения окалиностойкости сталь легирует элементами, которые благоприятным образом изменяют состав и строение. 
Длительная прочность - - напряжение, вызывающее разрушение при данной температуре за данный отрезок времени. Например, по ГОСТ 10145-62 предел длительной прочности может быть обозначен  - напряжение (МПа), вызывающее разрушение материала за 1000 ч при 700 °C
Длительная прочность является важной характеристикой материала, так как она определяет срок службы его до разрушения, т. е. его живучесть.

1.9 Методы изучения механических свойств на образцах в обоих случаях

Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие поведения метала (или другого материала) под действием приложенных внешних механических сил. К механическим свойствам обычно относят сопротивление металла (сплава) деформации (прочность) и сопротивление разрушению (пластичность, вязкость, а так же способность металла не разрушаться при наличии трещин)
В результате механических испытаний получают числовые значения механических свойств, т. е. значения напряжений или деформаций, при которых происходят изменения физического и механического состояний материалов.
При оценке механических свойств металлических материалов различают несколько групп из критериев.
1. Критерии, определяемые независимо от конструктивных особенностей и характера службы изделий. Эти критерии находятся путем стандартных испытаний гладких образцов на растяжение, сжатие, изгиб, твердость (статические испытания) или на ударный изгиб образцов с надрезом (динамические испытания)

1.10 Вывод

Исходя из требуемых свойств Сталь для изготовления деталей соединительных муфт турбины обеспечивающая σв = 900 МПа я выбрал сталь марки 34ХН3М. Она является конструкционно легированной сталью. Легированные стали широко применяют в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении, в автомобильной промышленности, тяжелом и транспортном машиностроении в меньшей степени в станкостроении, инструментальной и других видах промышленности. Это стали применяют для тяжело нагруженных металлоконструкций. Благодаря ее свойствам она превосходно подходит для изготовления. Далее нам нужно было выбрать сталь изделий подобного типа при работе в условиях нагрева до 600°C. Подошла сталь 34ХН3М. Это жаропрочная сталь мартенсито - ферритного класса исходя из требуемых свойств сталь этой марки подходит также к изготовки деталей

1.11 Список литературы

1. В.Н. Журавлев, О.И. Николаева - Машиностроительные стали. Справочник;
2. Жаропрочные стали и сплавы: Справочник / Масленников С.Б. – М;
3. Дриц, М. Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: учебник для вузов / М. Е. Дриц. - М. : Высш.шк, 1990. – 447 с
4. попович В. Технология конструкционных метериалов и материаловедение. Кн.1,-Львов, 2002.-417с.
5. Гуляев А.П.Металоведение.-М.:Металлургия,1986.-542
6. Бирюков Б.Н.,Косс Е. В., Шевченко И.М.Методические указания к изучению курса «материаловедение».-Одесса: ОПИ,1992.