в) Определение объема пустот в песке. Для определепия объема иустот в песке нспользуют формулу:

= 1 -
о 10	15
Содерканае н20$ бвс,%
Рис. 5. Изменеаня веса и объема песка с разным содержаннем влагн
1 — объем; 2— пасыпной вес

где үи и ү>— пасыппон и удельный веса соответственио.
Объем пустот для воздуш- ио-сухого песка » средием со- ставляет:
1,55\	0	,
1 —-т1—] 100	40,38%.
2,6
Определим обт>ем пусгот в песке влажпостью 1 %. При из- менении влажпости псска нзме- пяется и сго пасыппоіі всс. Это измененне, папдениое по крнвоіі 2 рнс. 5, составнт 12,5%, откуда насыннон вес неска будет равеп:
1,55*0,875 = 1,35625 -- 1,36 г/с*3.
Искомын объем пустот составит:
1
— I 100 - 47,7%.
2,6/

КЗ. РАСЧЕТ СОСТАВА ШИХТЫ ПО ЗАДАННОМУ СОСТАВУ СТЕКЛА
І.З.І. РЛСЧЕТ ПО СОСТЛВУ СТЕКЛЛ, ЗЛДАННОМУ В ВГСОВЫХ ПРОЦЕНТЛХ
ІІрн расчетс состава шпхты по задаппому составу стекла обычно оиределяют состав шнхты па 100 вес. ч. песка нли на 100 вес. ч. стекла. Чаще в практике стекловарения рассчитывают состав шихты на 100 вес. ч. стекла, которыіі легко может быть пересчнтан на 100 вес, ч. песка. В ходе таких расчетов определяют выход стекла и нотери прн стсклообразованин, а также теоретическиіі состав стекла, т. с. состав стекла, опрсделяемый по расчету. Он незначи- телыю отлнчается от задапного состава стекла из-за паличия загряз- иепнн в сырьевых материалах. Когда по требовапиям техиологии необходпмо точпое соответетвие задапного п теоретического соста- пов стекла, примспяют хнмически чистые материалы. В этом случае задаииып и теоретпческнй состав стекла не отличаются друг от дру- га (но отлпчаются от денствительпого состава стекла, определяемо- ю химпческим апалпзом н зависящего от реальпых условий варки).
Рассмотрим пееколько случаев расчета состава шихты из раз- лпчпых сырьевых материалов.
а)	Шихта из химически чистых сырьевых материалов. Требуется спарпть етекло следующего состава (в вес, %): 8Ю2 75; СаО 10; І\а20 15. Задап следуюіций состав нрименяемых сырьевых материа- •'іов (» вес. %): песок 8Ю2 100; гаиіепая нзвесть Са(ОН)г 100; сода ^а2С03 100.

/) Расчет состава шихты на 100 вес4	стекла.
Определясм количество песка.
100 вес. ч. иеска ішосят 100 »ес. ч. 8ІО2 .V »	»	»	75	»	8Ю2
100-75
х	75 вес< ч>
100
Определясм количеетво гашспоіі пліссти. Гашсная павссть в про- цсссе варкн разлагастся по ураішспию
Са (ОН)2 --- СаО ! ИйО.
74,09 вес. ч. Са(ОН)г впосят 56,08 всс.ч. СаО у » Са (ОН)2	»	Ю	»	СаО
74,09-10
У . .	 1321 всс. ч ,
56,08
где 74,09 н 56,08—соответствсипо молскулярные всса Са(ОН)г н СаО.
Олределяем количество соды. Окпсь патрия переходит в стскло ио уравпению
Ыа2С03 №20 -г С02
105,98 вес. ч. соды вносят 61,98 вес. ч. Ма20 2	»	»	»	15	»	Ыа20
105,98*15	_
2 __	 ^	25,6о вес. ч ■
61,98
Приннмая потери па улетучиванпе Ыа20 п процсссс варкп 5%, необходимо взять соды 25,65-1,05 = 26,93 вес. ч.
Таким образом, для получсния 100 вее. ч, стекла заданного со- сіава необходимо взять шихту слсдуюшего состава (в вес. ч.):
Пссок	 75,00
Гашеная	извесгь 	 13,21
Сода  	 26,93
Всего .....	115,И
2)		Расчет состава шихты на 100 вес. ч. песка. Колнчество псска согласпо задаішю будст 100 всс. ч. Определяем колнчсство соды.
75 вес. ч. псека — 26,93 вес.ч. соды
! 00	»	»	—	А'	»	»
100-26,93 ог
х. .	-^35,91	вес.	ч.
75
Определяем количество гашеной известн.
75 вес. ч, псска—13-2! всс. ч, гашеной нзвестп
100	»	»	—	і/	»	»	»
100-13,21
У “ 	::	 -	17,61	вес.	н.
7о

,МдО
80 \
I. Ншіш 1'ачма алн ііі Рі'*''1* та систана г і гһ.ііі іп игсові.і\ проигитов в	,іи|>ні.іг

Отсюда состав шпхты будст сдедующнм (в всс. ч.):
ІІссок 	 100,00
Сода	 35,01
І'аіменая иввесіь 	 17,61
Всего	153.52
3)		Теоретичеи<т'і состав стекли на 100 вес. ч. стскла прнведсн н табл. 1.
ТЛЬЛПЦЛ 1. ТЕОРВТИЧЕСКИЙ СОСТЛВ СТЕКЛА
Состаи ішіхты	Қолнчество окислов. иерехо' дяших в стекло, в вес. %	
матсриал	количсство в вес, ч.	5і02	Ыа20	СаО	
Пссок	*	75,00	75	—	—	
Сода 	*	26,93	—	15	—	
Гашеиая иавесгь і , .	13,21	—	—	10	
2	115,14	75 ^	15	10	

4)	 Расчет выхода стекла.
115,14 вес. ч. шпхты—100 вес.ч. стск.та 100	»	»	— х »	»
100-100
х —	  =	86,85%	.
115,14
5)	 Расчет потерь при стеклообразовании (угар).
Потсри при стеклообразовании опрсдсляют по разностп:
100 — 86,85 = 13,15%.
6)	 Шихта из загрязнеиных сырьевых материалов. Трсбустся сварнть стскло следующего сосгава (в вес, %):
72; СаО 10; N«^0 18. Сосгав сырьсвых матсрпалов гірнве- деи в табл. 2.
І АЬЛПЦ Д 2 СОС.ТАВ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
				Содержание в	НСЧ\ %				
Матернал	О
й	С'
н	са
О
о	О
еі
<	О
сч
<и
и*	О
00	О
ъс
2	СаО	О
сі
сз
2	О
2	с
с
кч	
Песок , ,	98,!>2	0,03	_	0,23	0,03	„	0,05	0,25	0,23	_	0,25	
П шеегияк	2, П)	—	42,88	0,21	0,05	0,25	0,19	54.26	—	—	—	
< п'іа . . ,	0,05	_	37,34	0,05	—	—			0,08	52,51	0,97	8,97	

I	Ин-гш'%
а Хк.иии Ойликлтов
[ АКССО*	^
( Иьа. 4 С 4

1)		Расчет состііиа шихты на 100 всс. ч. стскли. Обозпачнм:
х—число всс.	ч.	$І02,	вводнмых	»	состаи	с.	песком;
у—	»	»	Ыа20	»	»	»	с	содоіі;
2—	»	»	СаО	»	»	»	с	известником.
Состпв.тяя смстсму уравпешій, нолучпм:
X =. 72 — 0,0005*/ -- 0,0216г;
У= 18 — 0,0023*; г — 10 — 0,0008г/ — 0,0025лт.
После решения этой спстемы .V—-71,74; //=17,83; г = 9,8і. Определяем количестсо пескп.
100 вес, ч. песка—98,92 вес. ч. ЯіОг X »	»	-	71,74	»	ЗіОг
100*71,74
х —	~ 72,52	вес.	ч.
98,92
С песком » состав стекла нерейдег следующес колнчсство окис- лов (в вес. ч.):
Р&іО. = 71,74;
72.52-	0.23	„
РЛ.А =		=°-17;
72.52-	0,03
/*\ =	:т - 0,02;
ҒҒе*°*	100
72,52*0,03
р	=	!	і, 0,02;
72,52*0,25 100
гТі02	100
■пСаО~ ■—	—0,18;
72,52-0,05 РіАцО ~ шо =0.04;
0,95-72,52-0,23 рш о  і	= 0.16 (с учетом улетучиваішя 5%).
%	100
Определяом количество соды.
100 вее. ч. еоды -52.51 вес. ч. МагО у	»	»	— 17,85	»	ІЧа^О
100-17,83
У 	.	33,9-1	в(*с.	ч.
52,51
Есліі прппятв погерю на улегучпвапие щелочей в ироцессе вар- ки 5%, колпчоетво соды соответстиеіию нзменнтся и будет равпо:
33,94*1,05 = 35,64 вес. ч.
С содой в еостав етскла нерендет окпслов (в вес. ч.): .
^N.4,0“ 17,83;
35.64-	0,05
рд, п —	0,02;
1 АҺО,	юо
35.64-	0,08
Рс .о = =	юо	=0’03:
35,64 *0,05
“   -- 0,02.
^ЗіО,	юо
Определяем количсство известняка.
100 вес. ч. известняка—52,26 вес. ч. СаО г »	»	— 9,81	»	СаО
100-9,81	,	л
г  	= 18,08	вес. ч.
54,26
С нзвестпяком в состав стекла перейдет окнслов (в вес. ч.): РСаО ~ ^»81;
_ 18,08.0,19 Рмео -	юо	-°-03'
_	18,08-0,21	_
Р ді п —	^	-"0,04)
УА,'°‘	100
18,08-0,05
рР п 	= 0,01;
/Ғс*°3	100
18,08.2,16
р с!П 	“	^0,39.
/з.а	100
Состаи шпхты предстанлеіі в табл.	3.
т А п л и ц л з. состлв шихты
Состап шихты		Содержание	в всс.	ч.		Сумма окис- лов, перехо- дящих в сте- кло	
материал	количест- во в вгс. ч.	[
гО!5	N	с
N
Ф
\и	м
о
ь	СаО	о
ҺО
£	О
N
ез
2		
Піч-ок .....
Спла	
1 1 ПИ'СТ1І>1К . .	73,33	71.71	0,17	0,03	0,03	0,18	0,01	0,10	72,33	
	:с>.'И
І8.0*	О.Оз
о.зч	0.03 0,0 1	0.01	—	0.03
0,81	0,03	17,83	17,90
10,28	
2	іувдм	73,15	о.зз	0,03	0.0...	10,03	0,07	17,00	100,51*	
яі пчпН-І,К;10іи Иис этпх велнчин от полученных прн решении уравноннй объ- ■ц.һя.-.,м , умч причинамн: во-первых, привлечеинем в шнхту окислов, со* но, я Н загРЯЗНснІІЫХ Материалах (А1203, Ғе20^, ТЮ2 и МяО), и, 1и> нгорых, округлсчшсм Ііри вычнслениях.	

Ил габл. іі слсдуст:
126.24	 вес. ч. іішхты—100,61 вее.ч. етек.іа
х »	»	100	»	ч>
126,24-100	,
х ___	  І2о,о0	вес.	ч.
100,51
Отсюда находим количество отдслі.пых компопснтоп, входяіцих в ишхту.
Онрсдслисм содсржаипе псска:
126.24	 псс. ч. шихті.і — 72,52 пес. ч. псска
125,59		»	»	,ү	»	»
72.52.125.59
д- - 	г--..	72,16	нсс.	ч.
126.24
Опредслисм содержашіе соды:
35,64•125,59	„
у  	:	-	Зо,46	пес.	ч.
126.24
Определясм содержание известияка:
18.08.125.59		_	_
2 _ 	  17	97 вес. ч.
126.24
Таким образом, состав шнхты на 100 вес. ч. стскла будет следу- ющим (в нес, ч.):
Пссок	 ....	72,1(і
Г.пда	Л5,4(і
ІІ.тссгмяк	.	   17,47
Вссго	125,54
2)		Расчет состава иіихты на 100 иес. ч. песка.
Колнчестін) песка по заданиіо 100 пес. ч.
Определясм количестпо соды.
72,16 иес. ч. псска -35,40 вос. ч. еоды 1()0	»	»	— .ү »	»
100.35,46 л* - 	 49,14	вес. ч.
72.10
Опредолне.ч колнчсегво илнсетиика.
72,К) все. ч. псска— 17,97 иес. ч. плвсстинка 100	»	»	-	■	,ү	»
100-17,97 ,ү - 	—	■	24,90	вос. ч.
72.10
Отсіода состав іин.\ті>і на 100 всс. ч. исска с.ісдующпіі (» всс. ч.):
Пссок	100,00
Г.оДи	 49,14
ІІзінчапяк	 24,90
Всего	174,05
3)		Расчет теорстичакпсо спстави стскла. ГІо ант.чиу пшхты (см. т.чбл, 3) можпо опрсделпть троротическин состпв стеклп (н нсс. %):
72,15-100
Рьіі0*' 100,51	:'1,78
0,02-100
р 0		—- :■. 0,02
Т|°-	100,51
0,23-100
Я,,0 ■ — г— 0,23
л|'°'	100,51
0,03-100 1ч-,1)'	100,5
0,07-100 Рме° 100,51	0,07
10,02-100 ^“"ЖвГ-''-97
17,99-100
~Ш*Г- 17’90
ЪРі	100,00
Таким образом, стекло пмест слсдующий тсорстичсский состав (н исс. %): 5і02 71,78; Ті02 0,02; Л1203 0,23; Гс203 0,03; М^О 0,07; ОаО 9,97; ІМп20 17,90.
4)		Расчет выхода стекла.
125,59		вес. ч. шихты— 100 нсс. ч. етекла
100	»	»	—	.V »	»
100*100 «- іііж”7мя-
й) Расчет потерь при стеклообразовании (угар). Потсри при сіск ніобразовашіи опрсдсляют ио разпостн
100 — 79,02-- 20,38%,
В ибшсм елучас расчет шихты для етскла задашюго состава сво- Диіея к решспик) енетсміл уравнсипй с нссколькнмп пснзпсстиыми. 'Іпело уранііснпй ранпо чнслу окнелов в етекле. В елучас миогоком- пшіеп і ных етскол и при большом колнчсетис разлпчиых прпмесей 'післо непансетпых п уранпсішіі может быть большнм. а расчст очспь 1’-'іО/К ім.і м. Цоуюму, как рекомепдуіот В. В. Полляк н Л. М. Бутт, расчеі цел(‘сообра.шо нсегда иачішать с того комноисита етекла, ко- 11 >р:л11 ннодитен паііміпьіпнм количсетном материалои. Псключая г-'і] мпігрпалы щ чие.іа пеизнсеімых и еа.мом пачале. можно иамііо- т ^б ктчпіь раечет.
н) Шихта для шлакового стекла. В практпкс етеколыіон тсхно- ’Л):|і}і ипогда н качегтвс еырьевого матсриала непользуют различные 'ч'гнл,іурінчсскис ііі.і(ік11. ІІрннсдсм прп.мср раечста шпхты шлаково- [(> стскла.
Пусть требуетен енарнть шлаковос (боеіцслочнос) стскло следу- "чцсю соегаиа (н нсс. %): 8Ю2 75, прочнх окнслоп 25 (данныіі со-